отчет по эксперименту использования УЗ в производстве глинозема

Для процесса декомпозиции растворов очень выжны некоторые показатели как: время декомпозиции, температура, конечный модуль маточного раствора, степень разложения и съем или удельная производительность аппаратуры.

Оброботанный ультразвуком алюминатный раствор в лабораторных условиях привел к ожидаемому эфекту, раствор оброботанный таким оброзом по сравнением с тем же раствором который не был оброботан показал наилучшее результаты.

Но по скольку нам не удалось испытать это в заводских условиях, завод закрыт для модернизации с февраля, было бы очень интересно предлагать другому работающему заводу проводить такие иследования поскольку при внедрения такой технологии можно снизить расходы/себестоимость путем повышении эффективности  декомпозиции.

Ниже представлены данные лабораторных иследований:

Алюминатный раствор поступающий на декомпозиции.

Алюминатный раствор поступающий на декомпозиции.

С производственной точки зрения имеет значение, помимо величины каустического модуля маточного раствора (αк-1.69;1.90), также и такой важный технологический показатель процесса, как степень разложения алюминатного раствора или, как иногда говорят, выход глинозема при выкручивании. Под этим понятием подразумевают выраженное в процентах отношение количества глинозема в исходном растворе. Если каустический модуль алюминатного раствора был равен αк-1.41, а маточного αк-1.90, то степень разложения будет равна 25.73%